图纸技术要求 · DWG-CAB-02 Rev.C

产品：P-CAB-02 户外机柜 · 版本：Rev.C · 生效日：2026-07-18
变更类型：工程变更 ECN-2026-0710-03

一、材料
1.1 主体材质：SPCC 冷轧板 t=2.0mm（不含镀层）
1.2 五金件：不锈钢螺母柱、国产标准锁具

二、结构
2.1 外形尺寸：1800×800×600 ±1.5mm
2.2 门板平面度：≤1.5mm/m
2.3 密封焊缝：所有外露焊缝要求满焊（累计 1.65m）

三、焊接（Rev.C 更新）
3.1 焊接工艺：CO₂ 保护焊满焊
3.2 焊接电流：200A（原 180A，Rev.C 升级）
3.3 焊缝外观：GB/T 13914 普通级（原中等级，Rev.C 降低）

四、螺母柱铆压（Rev.C 新增标准）
4.1 铆压扭矩：8N·m（±0.5 N·m）
4.2 检验方式：扭力扳手每件校验

五、防护
5.1 表面处理：户外粉末喷涂 60-80μm
5.2盐雾等级：500h（客户如要求 720h 需额外协商）
5.3 防护等级：IP54

六、变更说明（Rev.C 新增）
6.1 相比 Rev.A，OP60 焊接电流从 180A 升到 200A（解决虚焊问题）
6.2 相比 Rev.A，OP70 打磨等级从中等级改为普通级（客户接受度调整）
6.3 相比 Rev.A，OP50 新增螺母柱铆压扭矩标准 8 N·m