现行作业指导书 · SOP-WLD-CAB02 V2.4

文件编号：SOP-WLD-CAB02 · 版本：V2.4 · 发布日期：2026-03-20
适用产品：P-CAB-02 户外机柜· 依据工艺路线：RT-CAB-02 V2.9 · 依据图纸：DWG-CAB-02Rev.A
编制：陈工 · 审核：李经理

步骤 1 · 板材校平（OP10）

工作中心：WC-SHT-01

设备工装：校平机 LP-600

作业步骤：① 领用冷轧板 SPCC t=2.0，核对材质标签与批号；② 逐张上料过校平机；③ 校平后码放于周转架，板间加隔纸

关键参数：校平辊间隙 2.05mm

检验要点：板面平面度 ≤ 1.0 mm/m，目视无压痕

步骤 4 · 点焊定位 + 螺母柱铆压（OP50）

工作中心：WC-WLD-01

设备工装：点焊机 SW-160 + 定位工装 J-CAB02-01

作业步骤：① 各面板装入定位工装，检查贴合无间隙；② 按点焊布点图逐点定位焊；③ 取下工装，铆压螺母柱至适当扭矩；④ 目视整体形位

关键参数：点焊电流 6.5 kA；通电周期 12 周期；电极压力 2.8 kN；螺母柱铆压扭矩：适当  ← ⚠️ 参数模糊

检验要点：点焊点数与布点图一致；螺母柱无松动

步骤 5 · CO₂ 保护焊满焊（OP60）

工作中心：WC-WLD-02

设备工装：焊机 MIG-350 + 焊接变位机WP-500

作业步骤：① 装夹于变位机；② 按焊接顺序满焊；③ 每30min 记录电流

关键参数：焊接电流 180 A ← ⚠️ 与工艺路线卡 V3.1 不符（工艺卡 200 A ·允许 190-210）

检验要点：焊缝饱满 ·咬边 ≤ 0.5mm

步骤 6 · 焊缝打磨（OP70）

工作中心：WC-WLD-03

设备工装：角磨机 AG-125

作业步骤：焊缝按外观等级 GB/T 13914 中等级打磨平整← ⚠️ 图纸 Rev.C 已更新为普通级

关键参数：打磨占焊接工时 40%

检验要点：焊缝无明显凸起 · 手感光滑

⚠️ 本SOP 自 2026-03-20 起未修订。工艺路线卡已于 2026-07-20 升到 V3.1、图纸已于 2026-07-18 升到 Rev.C，本 SOP 需重新校验对齐。